| № | Наименование нормативного документа | Вопрос | Ответ | Источник ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТИ 001 «Термическая обработка» | Какой документ является основным для назначения режима термообработки? | Карта технологического процесса термообработки | Стр. 18, абзац 6.2 - Инженер-технолог по термообработке разрабатывает карту термообработки для каждой детали или унифицированной группы деталей, руководствуясь режимами в приложении И. Форма карты термообработки приведена в приложении К. |
|  |  | Как защитить резьбовые поверхности перед термообработкой? | Порядок защиты резьбовых поверхностей: - при наличии в комплекте оснастки (в комплектовании операции термообработки) защитных болтов или гаек — резьбовые поверхности детали защищаются путем навинчивания этих элементов. - при отсутствии специальной оснастки: - наружные резьбы защищаются путем плотной намотки асбестового шнура и фиксации вязальной проволокой; - внутренние резьбы защищаются путем плотной забивки размятым асбокартоном. | Стр. 14, абзац 4.6.2 - Порядок защиты резьбовых поверхностей: - при наличии в комплекте оснастки (в комплектовании операции термообработки) защитных болтов или гаек — резьбовые поверхности детали защищаются путем навинчивания этих элементов. - при отсутствии специальной оснастки: - наружные резьбы защищаются путем плотной намотки асбестового шнура и фиксации вязальной проволокой; - внутренние резьбы защищаются путем плотной забивки размятым асбокартоном. |
|  |  | Какие марки сталей рекомендуется для термообработки детали сечением 20 мм? | Стали маркой 40, 45, У8, У10 | Стр 15, Таблица 2 – Рекомендуемые марки сталей в зависимости от размера сечения детали |
| 2 | ТИ 002 «Упаковывание» | Чем консервируются незащищенные части штоков гидроцилиндров после сборки? | Консервируются антикоррозионной пластичной смазкой, типа масло консервационное К-17, смазка пушечная ПВК ГОСТ 19537-83 или аналогичной. | Стр 5, Абзац 2.4 – Незащищенные части штоков гидроцилиндров после сборки консервируются антикоррозионной пластичной смазкой, типа масло консервационное К-17, смазка пушечная ПВК ГОСТ 19537-83 или аналогичной. |
|  |  | Кто инициирует операцию упаковывания? | Мастер | Стр.4, Абзац 1.1 – Операция упаковывания инициируется мастером с целью подготовки изделия к хранению или транспортированию. Требования к упаковке определяются климатическими и механическими факторами внешней среды, влияющими на сохранность изделий, согласно ГОСТ 23170-78. |
|  |  | Какая норма времени предполагается на упаковку поверхности изделия бумагой длиной 350 мм, шириной поверхности 100 мм и диаметром поверхности 40 мм? | 0,3 мин | Стр 12, Таблица А.1 – Нормы времени на изготовление тарных досок |
| 3 | ТИ 003 «Межоперационная транспортировка» | В чем транспортировать детали малого размера? | Транспортировать в таре | Стр.4 Абзац 2.2 |
|  |  | Кто организует перемещение детали между операциями? | Мастер ответственный за выполнение предыдущей операции | Стр. 4 Абзац 1.1 |
|  |  | Сколько кг грузоподъемность погрузчика электрического трёхколёсного Jungheinrich EFG 110k 2015? | 1000 кг | Стр. 10, Таблица 2 – Перечень электрических погрузчиков и электрических штабелеров с характеритиками. |
| 4 | ТИ 004 «Заготовительная (отрезная) операция» | Какой стороной подавать заготовку в рабочую зону станка? | Подавать стороной без маркировки материала и номера плавки | Стр.5, Абзац 2.5 |
|  |  | Что нужно сделать для выбора режимов резания и настройки оборудования? | подобрать пилу по размерам и материалу, подобрать скорость резания, выбрать величину подачи и конценрацию СОЖ. | Стр. 24, вопрос 3, пункт А |
|  |  | Какое теоретическое время в мин отрезки трубы диаметром 120 мм и толщиной 10 мм, материал которой 09Г2С? | 0,987 мин | Стр. 18, таблица 11 |
| 5 | ТИ 005 «Изготовление гидроцилиндров и сервоцилиндров» | При какой температуре следует прогревать профильные кольца уплотнений? | 100 °С | Стр. 32, вопрос 2, пункт В |
|  |  | Чем необходимо смазывать уплотнения перед сборкой, если в КД нет указаний? | Любым минеральным маслом надлежащего качества | Стр. 32, вопрос 3, пункт Б |
|  |  | Из каких частей состоит грязесъемник? | Грязесъемник состоит из двух частей: кольца профильного и уплотнения кольцевого в качестве усилительного элемента. | Стр. 19, абзац А 4.1. |
| 6 | ТИ 006 «Механизированная сварка плавящимся электродом сплошного сечения в среде защитных газов и ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом в заводских условиях» | Какой состав используемых защитных газов в смеси для сварки высоколегированных сталей? | 98 % Ar и 2 % CO2 | Стр. 70, Таблица Е.1, вопрос 1, ответ б |
|  |  | Какова необходимая длина одной прихватки при сборке металлоконструкций при длине шва свыше 500 мм? | 20-3ч0 мм | Стр. 70, Таблица Е.1, вопрос 1, ответ а |
|  |  | Как рекомендуется выполнять первый валик при сварке жестких конструктивных элементов большой толщины? | Рекомендуется выполнять выпуклым швом во избежание образования в нем трещин | Стр. 29, абзац 9.1.20 |
| 7 | ТИ 007 «Нанесение лакокрасочных покрытий» | Какой рекомендуется разрыв между очисткой от окалины и ржавчины и нанесением первого слоя покрытия? | Не более 6 часов при влажности воздуха от 70 до 80 %. | Стр. 57, вопрос 4, пункт б |
|  |  | Какие должны быть параметры окружающей среды при нанесении покрытий? | -температура воздуха должна быть в пределах от плюс 10 до плюс 30 °С; – влажность воздуха должна быть не более 80 %. | Стр. 9, абзац 4.1 |
|  |  | Как рекомендуется производить ручную очистку от окалины? | Рекомендуется проводить с использованием проволочных щеток, шпателей, скребков, шлифовальных шкурок; механизированную – с помощью вращающихся щеток, шлифовальных кругов. | Стр. 11, абзац 5.9 |
| 8 | ТИ 008 «Монтаж прецизионных труб» | Какие действия нужно сделать перед сборкой трубопроводов? | Необходимо произвести монтаж к соответствующим соединениям без натяжения. Гайки должны легко поворачиваться по всей длине резьбы. | Стр 5, абзац 2.6 |
|  |  | Какой предварительный монтаж является предпочтительным? | Монтаж в приспособлении предварительной установки врезных колец модели «TRANSFLUID VS 642». | Стр 13, вопос 1, пункт Б |
|  |  | Сколько по времени в мин составляет трудоемкость на технологическую операцию монтажа резьбовых трубных соединений, в приспособлении «TRANSFLUID VS 642» для предварительной установки врезных колец? | Составляет 1 мин на установку одного фитинга. | Стр 10, абзац А.1 |
| 9 | ТИ 009 «Установка вытяжных и резьбовых заклепок» | Какие виды заклепок применяются в соответствии с настоящей инструкцией? | Резьбовые заклепки (гайки), вытяжные заклепки | Стр 14, вопрос 1, пункт а |
|  |  | От чего зависит выбор материала заклепки? | Зависит от соединяемых материалов, среды, в которой находится соединение, а также необходимой прочности соединения | Стр 14, вопрос 3, пункт б |
|  |  | Сколько по времени в мин составляет трудоемкость на технологическую операцию по установке вытяжных и резьбовых заклепок? | Составляет 1,5 мин на одну заклепку | Стр 12, абзац А.1 |
| 10 | ТИ 010 «Приемо-сдаточные испытания готовой продукции» | Сколько изделий подвергается приемо-сдаточным испытаниям? | Каждое произведенное изделие | Стр 9, Таблица Б.1, Вопрос 1, пункт а |
|  |  | Какая рабочая жидкость или среда применяется для проведения испытаний? | Применяются гидравлическая жидкость (или иная жидкость, используемая как носитель энергии) или технический газ, указанные в эксплуатационной документации на испытуемый объект. | Стр 5, абзац 2.3 |
|  |  | Где проводятся приемо-сдаточные испытания? | На сборочном участке ТЕХПРОМ | Стр 9, Таблица Б.1, Вопрос 2, пункт в |
| 11 | ТИ 011 «Установка заглушек» | Какой применяется инструмент для установки экспандеров? | Молоток ручной или молоток пневматический | Стр 6, пункт 2.3.2 |
|  |  | Что является признаком годности после установки экспандера? | Контрольное расстояние Р от торца плиты до шарика | Стр 10, Вопрос 3, пункт а |
|  |  | Кем производится выбор типа, размера экспандера, материала рубашки и шарика? | Производится разработчиком КД | Стр 4, Абзац 1.5 |
| 12 | ТИ 012 «Сборка агрегатов насосных» | Допускается ли наличие острых кромок и заусенцев после механической обработки торца полумуфты? | Не допускается | Стр 16, Вопрос 1, пункт б |
|  |  | Кем производится сборка агрегата насосного? | Слесарем механосборочных работ | Стр 4, абзац 1.3 |
|  |  | Кем инициируется операция сборки агрегата насосного? | Мастером при производственной необходимости | Стр 4, абзац 1.2 |
| 13 | ТИ 013 «Очистка травильной пастой» | Что удаляет с металлапаста Antox 71 E? | Удаляет с металла цвета побежалости, восстанавливает равномерный серый цвет и обедненные хромом участки для сохранения антикоррозионных свойств | Стр. 2 Паста удаляет с металла цвета побежалости, восстанавливает равномерный серый цвет и обедненные хромом участки для сохранения антикоррозионных свойств |
|  |  | Как необходимо хранить Травильно-пассивирующую пасту ANTOX 71 E? | Необходимо хранить в помещении при температуре от +5 до +30 °С | Стр 6 Травильно-пассивирующую пасту ANTOX 71 E необходимо хранить в помещении при температуре от +5 до +30 °С. Продукт подвергшийся воздействию отрицательных температур теряет свои свойства. |
|  |  | Какой максимальный срок хранения пасты при комнатной температуре? | 2 года | Стр 6 Максимальный срок хранения при комнатной температуре составляет 2 года. Дальнейшее хранение продукта является нежелательным. |
| 14 | ТИ 014 «Консервация изделий» | Детали из каких материалов разрешается не подвергать межоперационной противокоррозионой защите? | Детали из коррозионностойких сплавов | Стр 13, Вопрос 1, пункт Б |
|  |  | При какой температуре необходимо производить противокоррозионную защиту смазкой пушечной? | 80-100 °С | Стр 13, Вопрос 3, пункт А |
|  |  | Допускается ли принимать на склад для хранения детали, имеющие следы коррозионных поражений металла? | Не допускается | Стр 13, Вопрос 4, пункт А |
| 15 | ТИ 015 «Использование измерительного инструмента» | Какие условия измерения принято считать нормальными? | Условия измерений, характеризуемые совокупностью значений или областей значений влияющих величин, при которых изменением результата измерений пренебрегают вследствие малости | Стр 6, абзац 2.7 |
|  |  | Каким требованиям должны удовлетворять средства измерений? | Получение действительных значений измеряемых величин с оптимальной точностью при наименьших затратах времени и материальных средств | Стр 30, вопрос 2, пункт в |
|  |  | Что такое рабочее средство измерений? | Средство измерений, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим средствам измерений. | Стр 4, абзац 1.10 |
| 16 | ТИ 016 «Запрессовка шарнирных подшипников» | Как осуществляется выбор подшипника для монтажа? | В соответствии с КД | Стр 10, Вопрос 3, пункт а |
|  |  | Какова область применения подшипников ШС? | Они предназначены для передачи радиальных, осевых и комбинированных нагрузок в подвижных или неподвижных соединениях машин и механизмов | Стр 4, абзац 1.1 |
|  |  | Какова трудоемкость операции в мин по ручной запрессовке подшипников ЕШС8? | 2 мин | Стр. 7, таблица А.1 |
| 17 | ТИ 017 «Изготовление РВД, РНД, ВДТП» | Когда производится навивка спирали на рукав РВД? | После монтажа наконечников | Стр 22, вопрос 2, пункт в |
|  |  | На каком станке производится окончательный монтаж наконечников? | На обжимном (опрессовочном) станке UNIFLEX S2 A | Стр 10, абзац 2.3.4 |
|  |  | Сколько по времени в мин длится ориентировочная продолжительность ручной навивки защитной спирали при длине РВД 0,4 м? | 1 мин | Стр 17, табл А.1 |
| 18 | ТИ 018 «Зачистка деталей, полученных после резки и гибки от сторонних организаций» | Какой вид контроля применяется при контроле качества зачистки неровностей и притупления острых кромок? | Визуальный или тактильный | Стр 7, абзац 4.1 |
|  |  | Какие инструменты разрешены для зачистки? | УШМ, напильник | Стр 9, вопрос 2, пункт а,б |
|  |  | Для каких деталей обязательна зачистка неровностей и притупление острых кромок? | для всех деталей из листового проката после резки и гибки | Стр 9, вопрос 1, пункт в |
| 19 | ТИ 019 «Дробеструйная обработка в комплексе напорного типа BML-R 26 и абразивоструйной кабине CAB-135PD» | Куда необходимо загружать абразив в установке BML-R 26? | В бункер-приемник в камере | Стр 28, вопрос 3, пункт а |
|  |  | Какой допустимый размер фракции стальной дроби может быть использован на установках CAB-135PD и BML-R 26? | 0,8 мм | Стр 28, вопрос 1, пункт б |
|  |  | Какова рекомендуемая дистанция между соплом и деталью? | от 150 до 300 мм | Стр 17 абзац 6.3.4. |
| 20 | ТИ 020 «Трубогибочная операция» | Какой из трубогибочных станков фиксируется в тисках для начала работы? | Трубогиб ручной KBVS JUTEC | Стр 24, вопрос 1, пункт б |
|  |  | Какой длины необходим минимальный прямой участок для гибки труб? | 130 мм | Стр 24, вопрос 7, пункт в |
|  |  | Какой из станков может обеспечить наибольший угол изгиба (200о)? | Трубогиб ручной KBVS JUTEC | Стр 24, вопрос 5, пункт в |
| 21 | ТИ 021 «Термическое удаление заусенцев (термалдебаринг)» | Смесь каких газов под давлением закачивается в камеру установки XPXL 9100? | Кислород и метан | Стр 21, вопрос 1, пункт б |
|  |  | При каком остаточном давлении рабочих газов необходима заправка моноблоков? | 2000 кПа | Стр 21, вопрос 4, пункт г |
|  |  | До какой минимальной температуры должно прогреться масло в гидравлической системе установки XPXL 9100 для правильного функционирования? | плюс 20 °С | Стр 22, вопрос 7, пункт б |
| 22 | ТИ 022 «Моечная операция» | Для чего предназначена моечная машина WM 800? | Для очистки деталей от черного оксидного налета, образующегося после операций термического удаления заусенцев | Стр 28 вопрос 1 пункт б |
|  |  | Почему установку BIO-CIRCLE GT Compact следует постоянно держать включенной? | Для поддержания жизнедеятельности микроорганизмов в очистителе | Стр 28 вопрос 8 пункт в |
|  |  | Что такое автоклав? | Цилиндр из нержавеющей стали, внутри которого происходит процесс мойки | Стр 5, абзац 2.1.3 |
| 23 | ТИ 023 «Утилизация рабочих растворов из баков моечной машины» | Какие средства защиты должен использовать рабочий? | Кислотоупорный костюм, резиновые сапоги, кислотостойкие перчатки, очки, противогаз (респиратор). | Стр 3 абзац 2 |
|  |  | Что нужно использовать для перекачки отработанных растворов из баков в бочки? | Использовать заправочно-фильтровальную станцию (ЗФСТ), предварительно удалив из неё фильтр | Стр 3 абзац 3 |
|  |  | Следствием чего является операция по утилизации рабочих растворов из баков моечной машины WM 800? | Следствие необходимости периодической замены растворов в баках вследствие загрязнения этих растворов и ухудшения их моющих свойств | Стр 2 абзац 1 |
| 24 | ТИ 024 «Капиллярный цветной метод контроля герметичности в сварных швах» | Когда следует проводить капиллярный цветной контроль? | #### До нанесения покрытий или после их полного удаления | #### Стр 10 вопрос 1 пункт б |
|  |  | Как наносится проявитель? | Из аэрозольного баллончика тонким равномерным слоем. | Стр 10 вопрос 4 пункт б |
|  |  | Какие средства индивидуальной защиты необходимы при работе? | Хлопчатобумажный халат, резиновые перчатки, головной убор | Стр 10 вопрос 6 пункт а |
|  |  | #### Какой температурный диапазон рекомендуется для контроля? | От плюс 10 до плюс 50 °С | Стр 10 вопрос 2 пункт б |
| 25 | ТИ 025 «Приготовление и контроль закалочной жидкости ПКМ» | Что такое операция «приработка»? | охлаждение в растворе серии садок «балласта» для стабилизации охлаждающей способности | Стр 19 вопрос 2 пункт б |
|  |  | В каком температурном диапазоне должен находится раствор ПКМ в ведре перед началом замера его охлаждающей способности? | от 20 до 30 °С | Стр 19 вопрос 4 пункт а |
|  |  | С какой периодичностью необходимо контролировать охлаждающую способность раствора ПКМ при его ежедневной эксплуатации? | 1 раз в 24 часа | Стр 19 вопрос 3 пункт б |
| 26 | ТИ 026 «Термическая резка металлов» | Что следует применять в качестве плазмообразующего газа при плазменной резке высоколегированных сталей, когда требуются высокое качество реза? | Кислород | Стр 37 вопрос 1 пункт б |
|  |  | Какого цвета должен быть рукав или полоса на рукава предназначенного для кислорода? | Синий | Стр 37 вопрос 2 пункт в |
|  |  | Под каким углом выброса расплавленного металла с обратной стороны разрезаемой детали, скорость резки считается оптимальной? | 20-30˚ | Стр 37 вопрос 8 пункт б |
| 27 | ТИ 027 «Автоматическая (орбитальная) аргонодуговая сварка трубопроводов» | Какой должен быть зазор при сборке труб? | Зазор должен отсутствовать | Стр 22 вопрос 2 пункт в |
|  |  | Какие щетки необходимо использовать для зачистки сварных швов из высоколегированных сталей? | Щетки, предназначенные для обработки высоколегированных сталей | Стр 22 вопрос 4 пункт а |
|  |  | Какой газ применяется в качестве защиты корня шва? | Аргон высшего и первого сортов ГОСТ 10157-2016 | Стр 22 вопрос 5 пункт б |
| 28 | ТИ 028 «Лазерная сварка» | Какой защитный газ используется для лазерной сварки алюминия? | Аргон | Стр 35 вопрос 6 пункт г |
|  |  | На какую ширину при лазерной сварке подготовленные под сварку кромки, а также прилегающие к ним участки деталей должны быть зачищены от окалины, ржавчины, краски, масла и других поверхностных загрязнений? | Не менее 20 мм | Стр 35 вопрос 7 пункт в |
|  |  | Какой угол наклона пистолета относительно обрабатываемого изделия является оптимальным? | 30-70 градусов | Стр 34 вопрос 5 пункт б |
| 31 | ТИ 031 «Подготовка, испытание и анализ образцов из металла» | Сколько образцов требуется для проведения контроля на ударную вязкость? | 3 | Стр 18 вопрос 3 пункт в |
|  |  | Что не допускается делать с материалом при наличии на нем надписи КХС? | Удалять обозначение КХС | Стр 18 вопрос 5 пункт б |
|  |  | Можно ли брать в работу материал с маркировкой «KCU»? | Можно, но только по распоряжению непосредственного руководителя | Стр 19 вопрос 6 пункт а |
| 32 | ТИ 032 «Сборка пресс-форм» | Каким образом требуется производить транспортировку плит пресс-форм? | На поддонах с использованием мягких подкладок | Стр 40 вопрос 1 пункт а |
|  |  | Какую функцию выполняют толкатели? | Производят непосредственное выталкивание отливки из пресс-формы | Стр 40 вопрос 4 пункт б |
|  |  | Какую функцию выполняют втулки литниковые? | Для подведения материала расплава от сопла термопластавтомата к поверхности пресс-формы | Стр 40 вопрос 7 пункт а |
| 34 | ТИ 034 «Изготовление изделий методом литья под давлением» | В зависимости от чего выбирается вид и марка строп при установке пресс-формы в термопластавтомат? | От массы пресс-формы для установки | Стр 21 вопрос пункт в |
|  |  | Какое значение декомпрессии является рекомендуемым? | От 10 до 15 мм | Стр 21 вопрос 4 пункт в |
|  |  | Какой максимальный рекомендуемый объем впрыска для термопластавтомата ZHAFIR ZERES ZE 1500/430 со шнеком В? | 191,7 см3 | Стр 21 вопрос 2 пункт в |
| 35 | ТИ 035 «Подбор режимов литья полимерных изделий» | Зачем завышают дозу впрыска? | Чтобы обеспечить запас материала при литье полимерных изделий, обеспечивающий остаточную подушку в материальном цилиндре | Стр 22 вопрос 2 пункт а5 |
|  |  | Когда рекомендуется заканчивать впрыск и переходить на выдержку (подпитку)? | После впрыска 95-97% от требуемого объёма отливки | Стр 22 вопрос 3 пункт Б |
|  |  | Что обеспечивает правильно подобранный параметр остаточного времени охлаждения отливки в сомкнутой пресс-форме? | Обеспечение удаления отливки из пресс-формы толкателями без деформации и разрушения | Стр 23 вопрос 6 пункт Б |
| 36 | ТИ 036 «Сортировка и переработка отходов полимерных композиционных материалов» | По какому принципу происходит разделение отходов на участке Пластиков? | По виду наполнителя | Стр 18, вопрос 1 пункт В |
|  |  | Какие параметры необходимо контролировать при запуске дробилки? | Зазор между подвижными и стационарными ножами дробилки Чистоту внутренней камеры дробилки | Стр 18, вопрос 2 пункт Б Д |
|  |  | Какими способами производится маркировка брака и рециркулята? | Маркировочными ярлыками Надпись на самой таре | Стр 18, вопрос 4 пункт А Б |
| 37 | ТИ 037 «Изготовление композиционных материалов методом экструзионного компаундирования» | За счет чего происходит транспортирование и пластикация материала внутри цилиндра? | Под действием шнековой пары | Стр 34 Вопрос 1 пункт В |
|  |  | Как происходит загрузка полимерной матрицы в емкость для дозирования на линии ТЕК 25? | С помощью вакуумного загрузчика | Стр 34 Вопрос 4 пункт А |
|  |  | С какой периодичностью инженер производственной лаборатории отбирает пробу готовой продукции? | Каждые два часа | Стр 34 Вопрос 6 пункт С |
| 38 | ТИ 038 «Определение усадки термопластичных композиционных материалов» | Что такое усадка полимерных материалов? | Разность размеров холодной пресс-формы и отформованных в ней охлажденных образцов, выраженной в процентах от размеров пресс-формы | Стр 4, абзац 1.1 |
|  |  | На каком образце определяют продольную и поперечную усадку? | Пластина 60х60х2 мм | Стр 14, вопрос 2, пункт в |
|  |  | Какая усадка называется продольной? | Усадка вдоль направления течения расплава (в плоскости детали), определенного относительно впускного литника | Стр 14, вопрос 4, пункт а |
| 39 | ТИ 039 «Технологическое обслуживание пресс-форм на производстве» | Кем проводится ежедневное и ежесменное обслуживание пресс-форм? | Литейщиком пластмасс | Стр 18, вопрос 1, пункт б |
|  |  | Какой документ составляется в случае выхода пресс-формы из строя? | Акт о выявленных несоответствиях | Стр 18, вопрос 4, пункт г |
|  |  | Какой документ заполняется при передаче пресс-формы на чистку или при выявлении неисправностей? | Журнал технического обслуживания пресс-форм | Стр 18, вопрос 5, пункт а |
| 40 | ТИ 040 «Контроль качества компонентов, используемых в производстве полимерных композиционных материалов» | С какой целью осуществляют верификацию? | Для предупреждения запуска в производство несоответствующей продукции | Стр 20, вопрос 1, пункт в |
|  |  | Какие проблемы могут возникнуть при использовании компонентов с насыпной плотностью ниже рекомендуемой? | Проблемы при дозировании | Стр 20, вопрос 3, пункт а |
|  |  | Каких размеров допустимо использовать наполнители? | От 10 до 40 мкм | Стр 11, абзац 4.1 |
| 41 | ТИ 041 «Проведение научно-исследовательской работы» | Что является снованием для выполнения НИР? | Приказ | Стр 14, вопрос 1, пункт А |
|  |  | Какой раздел отчёта включает оценку современного состояния решаемой научно-технической проблемы, основание и исходные данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения НИР? | Введение | Стр 14, вопрос 3, пункт Б |
|  |  | Что служит источником информации, необходимой для обработки и поиска отчёта в информационной среде? | Титульный лист | Стр 14, вопрос 4, пункт В |
| 52 | ТИ 052 «Изготовление агрегатов гидравлических» | Допускается ли сверловка отверстий в деталях на участке сборки агрегатов? | Не допускается | Стр 12, вопрос 1, пункт В |
|  |  | Чем необходимо смазывать уплотнения перед сборкой, если в КД нет указаний? | Любым минеральным маслом надлежащего качества | Стр 12, вопрос 2, пункт Б |
|  |  | Какое штучное время на установку насосного агрегата? | 3 мин | Стр 10, таблица А.1 |
| 53 | ТИ 053 «Изготовление блоков гидравлических» | Допускается ли сверловка отверстий в деталях на участке сборки гидроблоков? | Не допускается | Стр 12, вопрос 1, пункт В |
|  |  | В каких случаях гидроблок подвергают консервации? | В случае хранения или отправки гидроблока в качестве самостоятельного изделия | Стр 12, вопрос 2, пункт Б |
|  |  | В каком объеме назначается штучное время на снятие маскировки гидроплиты после окрашивания? | 80 % от времени на маскировку | Стр 12, вопрос 3, пункт А |
| 54 | ТИ 054 «Изготовление аккумуляторов пневмогидравлических» | Допускается ли перекручивание уплотнений? | Не допускается | Стр 22, вопрос 1, пункт Б |
|  |  | В каких случаях аккумулятор подвергают консервации? | В случае хранения или отправки аккумулятора в качестве самостоятельного изделия | Стр 22, вопрос 4, пункт Б |
|  |  | Какое штучное время на установку поршня в гильзу? | 1 мин | Стр 19, таблица Г.1 |
| 55 | ТИ 055 «Изготовление ресиверов азотных» | Какое штучное время на установку резьбового кольца? | 2 мин | Стр 15, таблица В.1 |
|  |  | Какое штучное время на установку торцевой заглушки? | 0,25 мин | Стр 15, таблица В.1 |
|  |  | Какое штучное время на маркировку таблички? | 5 мин | Стр 15, таблица В.1 |
| 56 | ТИ 056 «Изготовление гидробаков» | В каких случаях гидробаки подвергают консервации? | В случае хранения или отправки гидробаков в качестве самостоятельных изделий | Стр 10, вопрос 2, пункт Б |
|  |  | Какое штучное время на установку КИП? | 2 мин | Стр 9, таблица А.1 |
|  |  | Какое штучное время на установку верхней крышки? | 5 мин | Стр 9, таблица А.1 |
| 57 | ТИ 057 «Глубокое сверление штоков ружейными сверлами» | На какой процент рекомендуется увеличить режимы при использовании сверла с СМП? | На 10-15 % | Стр 10, абзац 3.1.2 |
|  |  | Какие сверла рекомендуются при изготовлении отверстия 40хD? | Несколько сверел с шагом от 400 до 500 мм | Стр 12, абзац 3.2.4 |
|  |  | Какую точность отверстия получают при сверлении однолезвийным сверлом? | Точность IT7…IT9 | Стр 15, абзац 4.1 |
| 59 | ТИ 059 «Изготовление фильтров в сборе» | Допускается ли механическая обработка режущим инструментом деталей на участке сборки фильтров в сборе? | Не допускается | Стр 11, вопрос 1, пункт В |
|  |  | В каких случаях фильтр в сборе подвергают консервации? | В случае хранения или отправки фильтра в сборе как самостоятельного изделия | Стр 11, вопрос 2, пункт Б |
|  |  | Необходимо ли проверять наличие фильтроэлемента в фильтре? | Необходимо | Стр 11, вопрос 3, пункт А |
| 60 | ТИ 060 «Сборка электрогидравлических приводов (ЭГП) и модулей (ЭГМ)» | Чем необходимо смазывать уплотнения перед сборкой, если в КД нет указаний? | Любым минеральным маслом надлежащего качества | Стр 14, вопрос 2, пункт Б |
|  |  | Какое штучное время на установку шкафа в сборе? | 10 мин | Стр 11, таблица А.1 |
|  |  | Какое штучное время на установку ресивера? | 20 мин | Стр 11, таблица А.1 |
| 61 | ТИ 061 «Сборка блоков конечных выключателей БКВ-01» | В чем должны транспортироваться по цеху комплектующие для сборки БКВ? | В таре, обеспечивающей сохранность их от повреждений | Стр 10, вопрос 2, пункт б |
|  |  | В соответствии с какой инструкцией нужно промыть детали? | В соответствии с ТИ 022 | Стр 6, абзац 2.4.1 |
|  |  | Согласно каким документам производить сборку? | Согласно технологическому процессу, 3D модели/чертежа, карт эскизов (при наличии), использовать производственные и технологические инструкции. | Стр 6, абзац 2.7.1 |
| 63 | ТИ 063 «Наклейка силопередающих узлов» | Допускается ли глянец на приклеиваемой поверхности, после шлифования? | Не допускается | Стр 20, вопрос 1, пункт а |
|  |  | Для чего предназначен клей 88-КР? | Предназначен для склеивания резины, резины и металлов (алюминиевых сплавов и сплавов на основе железа), металлов между собой, синтетических пленок, полиуретана, поливинилхлорида, кожзаменителей, кожи, АБС-пластиков, слоистых пластиков, ДСП, дерева, обивочных тканей, работающих в воздушной среде в любых климатических условиях при температуре от минус 50 до плюс 70 °С. | Стр 6, абзац 3.1.3 |
|  |  | Сколько времени хранится клей? | Около 6 месяцев | Стр 7, абзац 3.2.1 |
| 64 | ТИ 064 «Упаковка деталей для отправки в подрядные организации» | Что должен сделать работник склада перед упаковкой деталей? | Убедиться в пройденном выходном контроле | Стр 9, вопрос 1, пункт Б |
|  |  | Что не допускается при упаковке деталей? | Упаковка деталей навалом | Стр 9, вопрос 2, пункт А |
|  |  | Какова расчетная трудоемкость в мин при подготовке деталей к упаковке? | 10 мин | Стр 7, таблица 1 |
| 65 | ТИ 065 «Сборка модулей управления электропневматических ЭПМУ» | В чем должны транспортироваться по цеху комплектующие для сборки ЭПМУ? | В таре, обеспечивающей сохранность их от повреждений | Стр 11, вопрос 2, пункт Б |
|  |  | Какое штучное время на электромонтаж? | 12 мин | Стр 10, таблица А.1 |
|  |  | Какое штучное время на перемещение? | 3 мин | Стр 10, таблица А.1 |
| 68 | ТИ 068 «Изготовление продукции для обустройства Южно-Киринского месторождения» | В соответствии с каким документам осуществляется межоперационная защита деталей и сборочных единиц? | ГОСТ Р 9.518-2006 | Стр 8, абзац 3.3 |
|  |  | На каком расстоянии от шва стоит ставить клеймо? | 20-30 мм | Стр 9, абзац 4.9 |
|  |  | Когда осуществляется окончательная приемка готового покрытия? | После полного отверждения ЛКП (через 10 суток) | Стр 15, абзац 6.5.1 |
| 77 | ТИ 077 «Комплектование и упаковка комплектов запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) для оснащения изделий и поставки потребителям» | Что такое комплект ЗИП согласно данной ТИ? | Комплект запасных частей, инструментов и принадлежностей, предназначенный для обеспечения эксплуатации (ремонта и технического обслуживания) изделия | Стр 4, абзац 1.1 |
|  |  | Какие требования предъявляются к деталям перед их комплектованием в ЗИП? | Детали должны быть чистыми, иметь отметку о годности и не иметь видимых дефектов | Стр 18, вопрос 2, пункт а |
|  |  | Какая информация должна быть нанесена на каждую упаковку ЗИП? | Наименование и номер детали, количество, дата упаковки, фамилия и подпись ответственного лица | Стр 18, вопрос 4, пункт а |